UV Automotive 555-00 Series Screen Inks

高遮盖系列UV油墨

555系列油墨是设计用于汽车仪表、面板行业的高遮盖UV油墨，适用于PC及处理过PET材料的印刷。

本系列油墨主要由高遮盖黑及白色组成，配合本公司其他UV面板油墨PD/PDO及556-00系列产品相互叠加印刷使用。555系列油墨有出色的印刷性能且最大限度减少印刷针孔出现。555系列高遮盖白经过UV固化后不会明显泛黄，最大程度减少UV固化中热量引起变黄现象，且与下层油墨附着极佳。可适用于模切。

本系列油墨也可以与本公司溶剂型面板油墨配合使用。

颜色

555系列油墨有三种颜色。高遮盖黑色，高遮盖白色及专用调墨光油。

高遮盖白色可实现之前其它UV油墨无法实现的高遮盖效果。但是在背光设计汽车仪表面板产品中，有时会因为考虑到夜间视觉效果会采用较低遮盖效果的白色，因此提供的专用调墨光油555-E80可按任意不同比例加入555-W90高遮盖白中达到不同的遮盖效果。

基材

本系列油墨在汽车仪表及面板行业使用到各类PC及处理过PET片材上均可达到良好的附着效果。

但是555系列不适合印刷溶剂型压敏背胶（PSAs）的产品。

备注：由于基材的加工生产工艺及性能不同，建议印刷前进行相关测试。

片材在印刷较厚的UV油墨，或多层印刷UV油墨及单面印刷UV油墨后可能出现卷曲现象。

柔韧性能

555系列油墨可适用于模切及其它后加工生产。

脆变

在印刷多层UV油墨后，可能会减低油墨层间粘合力及基材抗冲性能。

单位印刷面积

根据不同印刷条件及工艺印刷面积会不同，最大1公斤可印刷70平方米的面积。

户外使用

尽管555系列油墨使用是耐候性颜料，但仍不推荐555系列油墨作为户外耐候油墨使用。

成型

由于不同成型加工要求不同，建议进行成型生产前进行相关试验来确定油墨拉伸性能是否符合生产要求。

丝网

建议使用120-165（300目-420目）的丝网进行印刷。

胶刮

建议使用75-85肖氏硬度的聚酯直胶刮

稀释

本系列油墨是开罐即用UV油墨，不需要额外稀释。如果需要降低粘度可使用TU05专用UV稀释剂，最多加入比例10%。

固化

通常需要500-1000mj/cm2的UV能量。在 20米/分钟带速下，80Watt/cm灯管的双灯UV机应当可以达到此能量范围。

555系列高遮盖黑会需要UV/IR双固化系统进行充分固化。

过固化会影响油墨层间附着效果及柔韧性能。印刷前基材若曝露在UV光下也会影响油墨的附着力及基材本身的柔韧性能。

清洗

普通UV油墨清洗剂可实现清洗。

安全说明

详细的安全操作指导请参考MSDS及与SUNCHEMICAL相关部门联络索取。

贮存及保质期

应当保存在密封蔽光的塑料容器中，贮存环境温度建议为5-30度的情况下，保质期为6个月。

产品代号

555-N90	高遮盖黑色

555-W90	高遮盖白色

555-E80	专用调墨光油

555-N90 建议使用TU05专用稀释剂

555-W90及555-E80建议使用TU08专用稀释剂